## Slide 1
03
잠재원인도출
우선순위화
잠재원인 | 중요도 | 분석가능성 | 합계 | 선정
Bus 전극과 투명 전극 간 밀착 불량 | 3 | 3 | 6 | 
유전체 기포 발생 | 1 | 3 | 4 | 
2차 전자 방출 계수 높음 | 3 | 9 | 12 | O
Address 전극 인쇄 방법 불량 | 9 | 1 | 10 | O
격벽 두께 불량 | 9 | 9 | 18 | O
격벽 높이 불량 | 9 | 9 | 18 | O
PR 소성 불량 | 3 | 1 | 4 | 
모델 조립 불량 | 3 | 3 | 6 | 
배기 불량 | 3 | 1 | 4 | 
(주) PDP-One

## Slide 2
03
잠재원인도출
우선순위화
잠재원인 | 중요도 | 분석가능성 | 합계 | 선정
가스 주입 불량 | 3 | 3 | 6 | 
Tip-off 불량 | 3 | 1 | 4 | 
Panel과 회로 간 연결 불량(FPC 연결 불량) | 3 | 3 | 6 | 
Sputtering 불량 | 3 | 1 | 4 | 
유전체 두께 불량 | 3 | 9 | 12 | O
유전체 벽전하 불량 | 9 | 9 | 18 | O
PR 두께 불량 | 9 | 3 | 12 | O
형광체 막 두께 품위 확보 불가 | 3 | 3 | 6 | 
Frit 불량 | 1 | 1 | 2 | 
(주) PDP-One

## Slide 3
03
잠재원인도출
우선순위화
(주) PDP-One
소성 시 승온속도에 따라 유전체의 두께가 달라지고 이에 따라 edge-curl이 심화 또는 발생된다. [PDP용 투명유체와 Ag극간의 상호 반응/인하대학교/2008]
-> 관련 잠재원인 : 가스주입 불량, 유전체 두께 불량, 유전체 벽전하 불량
불순물 유입 방지 와 배기공정온도 250도 이상 적용하여 패널 표면에 발생하는 기체들을 제거하는 방법을 통해 에이징 시간을 줄일 수 있다.
[플라즈마 디스플레이 패널(PDP) 내부 표면 변화 관찰/한양대학교/2002]
-> 관련 잠재원인 : 배기 불량, Frit 불량
세 가지 형태의 벽전하 상태에서 Y극에 외부 전압을 인가하게 되면 인가되는 전압은 Vs+VW1의 전압이 되고 이는 방전개시 전압을 넘기게 되므로 방전이 발생한다.
[AC-PDP의 구동기술 최근 현황/이준영/2007]
-> 관련 잠재원인 : 2차 전자 방출 계수 높음, 유전체 벽전하 불량