## Slide 1
설비 및 작업 조건 최적화를 통한
불량률 Zero화 달성
A반 4조
구본철 박진주 서혜민 유대선 이종하 장혜림
(주) PDP-One
1

## Slide 2
Contents
01
02
03
04
추진 배경
분석 개요
분석 결과
추후 관리
(주) PDP-One
2
추후관리 -> 사후관리
개선방안 추가하세요

## Slide 3
01
추진 배경
제 3세계에서의 PDP TV 경쟁력
(주) PDP-One
Chart: 
| 2018 | 2019 | 2020
신흥시장 비중 추이 (%) | 36.6 | 42 | 48.3
중남미 등의 신흥시장이 재성장 축의 역할을 할 것으로 예상
자료 NIPA 통계분석팀, 2009.12 (DisplaySearch 자료 재구성)
Plasma Display Panel
PDP TV의 장점
저렴한 가격
화질이 뛰어남
응답 속도가 빠름
대형화하기 쉬움
3

## Slide 4
색으로 빛나고 특정 색상으로 나타나 확연히 보이는 불량 사유
암점은 2~5개까지 정상, 명점은 1개만 있어도 불량
01
추진 배경
(주) PDP-One
명점 불량에 따른 문제 제기
PDP 공정 원리
Chart: 
| 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
월별 불량률 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.15
6월 불량률 급증 후 지속적인 증가 추세
전극이 장착된 상/하판을 각각 제작 후 합착
하판에는 빛의 3원색인 Red, Green, Blue을 각각 칠함
전극으로 전기를 가하면 플라즈마 상태가 되어 자외선 생성
자외선이 형광체에 반사되어 해당 색의 가시광선 방출
명점(Bright Dot)불량
흑색패턴에서 R/G/B 색으로 발광하는 현상
(분석 데이터의 lot별 불량률 추세 분석)
4

## Slide 5
01
추진 배경
(주) PDP-One
공정 프로세스 현황
1. BLACK 공정
2. AG 공정
인쇄
RTD
인쇄
RTD
3. BUS 공정
현상
소성
4. 유전체 공정
소성
5. 형광체 공정
DISPESER(R)
건조
DISPESER(G)
건조
DISPESER(B)
소성
1호기
2호기
1호기
2호기
1호기
2호기
1호기
2호기
1호기
2호기
1호기
2호기
1호기
2호기
3호기
1호기
2호기
1호기
2호기
1호기
2호기
1호기
2호기
1호기
2호기
2호기
3호기
1호기
5
잘 정리 했는데 자료가 복잡하여 집중이 안되네요.
첨부 참조해서 활용해 주세요

## Slide 6
02
분석 개요
(주) PDP-One
개선기회 및 목표
6
KPI(Key Performance Indicator)
성과지표 | 현수준 | 목표수준 | 
 |  | 21’ | 22’
불량률 | 15% | 8% | 3%
실패비용 | 150억 | 80억 | 30억
예방비용 | 0원 | 10억 | 15억
(불량률 1% 당 발생하는 10억의 품질비용 기준이며 생산량에 따른 편차 있음)
데이터 분석을 통한 잠재원인 도출
설비, 공정, 제품의 품질 특성 및 조업실적 등에 대한 Big Data 분석 수행
통계적품질관리(SPC)
근본적 조치 및 개선안 도출, 유지관리 계획
SOP (Standard Operation Procedure)
개선 후 성과 및 성능 유지 최상의 작업방법 문서화
첫째, 불량 발생 영향의 분석과 개선
둘째, 핵심근본원인자 및 최적 조건 도출
셋째, 최적 설비조합 및 작업 조건
제조과정에서 발생하는 불량은 설비 기인성이 매우 높음
공정 설비, 공정 작업시간의 차이에 의한 불량 발생 가능성 확인 및 개선 필요
불량은 공정의 설비 작업조건에 따라 많은 영향을 받음
다양한 모델 활용 및 기술적인 검토를 거쳐 불량영향인자 도출 및 종합적인 최적조건 도출 가능
설비 진행 경로에 따른 불량률 발생 차이의 확인
최적/최악 설비 경로 분석
전 공정의 진행 설비/작업조건에 따른 후 공정의 불량률 예측과 최적 설비 조합 및 작업조건 제시 요망
사후관리 비중이 너무 크네요??
분석에 대한 내용을 느려주는게 어떨까요?

## Slide 7
02
분석 개요
(주) PDP-One
데이터셋 소개 & 분석계획
원천 데이터
데이터 구축
분석 및 활용 계획
- 제품 ID, Lot ID (공통)
- 공정별 시작시각 (공통)
- 공정 조건(ex 배기량, 온도 등)
MFG_PROCESS
공정별 작업상태 정보
MFG_MACHINE
공정 진행 설비
MFG_TAT
공정별 공정시간 정보
- 제품 ID, Lot ID (공통)
- 공정별 시작시각 (공통)
- 각 공정이 이루어지는 설비
- 제품 ID, Lot ID (공통)
- 공정별 시작시각 (공통)
- 각 공정별 소요시간
- 제품별 Lot ID (공통)
- 각 공정이 이루어지는 설비별 작업조건
MFG_MACHINE_PROCESS
공정 설비별 작업조건
공정 조건
공정별 설비
- 제품별 Lot ID (공통)
- 설비별 작업 소요시간
MFG_MACHINE_TAT
설비별 공정시간
공정별 설비
공정별 소요시간
Lot ID별 결합
- 각 Lot단위의 불량률
- 월별 불량률 추이
MFG_TAT_LOT
Lot별 불량률
- Lot별 월 불량률 추세 확인을 통한 문제 상황 인식
불량 패턴 분석
- 설비, 공정 작업시간, 공정 파라미터
유의차 분석
- 최저 불량률, 최적/최악 경로 탐색
경로 탐색
- 파라미터 특성별 구분 및 분석
파라미터 분석
- 불량 주요 영향 인자 선정
영향인자 선정
7

## Slide 8
03
분석결과
(주) PDP-One
LOT별 불량 패턴 분석
<LOT별 불량률>
불량률 평균: 10.68 % (red line)
LOT 180 이후부터 불량률이 증가한 추세를 보임
8
분석은 Ok, 그러면 어떤 방향으로 활용할 것인지 기술 바랍니다

## Slide 9
03
분석 결과
(주) PDP-One
설비와 작업 시간의 차이에 의한 불량 발생 분석
공정 설비 차이에 의한 불량 발생 분석
1. 카이제곱 검정을 통한 설비와 불량 간의 유의차 분석
2. t-검정을 통한 설비와 불량률 간의 유의차 분석
3. 로지스틱 회귀분석을 통한 주요 설비 탐색
4. 의사결정나무, 랜덤 포레스트, 그래디언트 부스팅을 통한 주요 설비 탐색
9
공정 설비 | P-value
AG RTD | 0.03
BUS 현상 | 0.06
유전체 소성 | 0.00
형광체 G 건조 | 0.07
형광체 소성 | 0.07
유의수준 0.1을 기준으로
설비와 불량 간의 연관성 있는 공정 도출
MC_4DIELEC_1FIRE 3호기
유전체 소성 3호기의 영향력이 가장 큼.
-> 3호기일 때, 불량 발생이 가장 낮음을 확인함.
DT | RF | GB
형광체 소성1호기 | AG 노광 1호기 | 유전체 소성 2호기
유전체 소성 2호기 | BLACK 인쇄 2호기 | 유전체 소성 3호기
형광체 G dispenser 1호기 | 유전체 소성 2호기 | MGO 1호기
변수중요도 상위 3개를 살펴본 결과, 유전체 소성 2호기가
주요 변수로 도출됨
현재 분석 진행 중
분석 good, 자료 정리,표현에 신경 써 주세요
분석은 Ok, 그러면 어떤 방향으로 활용할 것인지 기술 바랍니다

## Slide 10
03
분석 결과
(주) PDP-One
설비와 작업 시간의 편차에 의한 불량 발생 분석
1. 파생변수 생성하여 작업시간의 편차와 불량 비교
작업시간 편차에 의한 불량 발생 분석
2. 로지스틱 회귀분석을 통한 주요 작업시간 탐색
3. 의사결정나무, 랜덤 포레스트, 그래디언트 부스팅을 통한 주요 작업시간 탐색
10
양의 회귀계수 중 유전체 소성 작업시간의 영향력이 가장 큼
DT | RF | GB
유전체 소성 | 유전체 소성 | 유전체 소성
버스 소성 | 버스 소성 | 버스 소성
AGING | AGING | 형광체 B dispenser
변수중요도 상위 3개를 살펴본 결과, 유전체 소성 작업시간이
주요 변수로 도출됨
TAT_4DIELEC_FIRE
‘편차’를 나타내는 파생변수 생성
gap = (변량 – LOT별 평균)
Ex. gap = LOT 101의 변량 – LOT 101의 평균
<유전체 소성 작업시간>
편차 | 불량률
0 이상 | 16.7%
0 미만 | 7.3 %
: 작업시간의 편차가 0보다 클 때 불량 발생 가능성이 높음
분석은 Ok, 그러면 어떤 방향으로 활용할 것인지 기술 바랍니다

## Slide 11
03
분석 결과
(주) PDP-One
영향인자 선정
기술 논문
BUS 전극은 현상 공정 후에 under-cut이 생길 수 있으며, under-cut은 edge-curl을 야기한다.
이러한 문제점은 유전체 형성 과정에 영향을 끼친다.
유전체 소성 시에 neck 형성, 고립 pore 형성, 평탄화, 황변 현상 등의 문제점이 발생할 수 있고, 이는 유전체 품질에 영향을 끼친다.
유전체는 방전 공간을 중화하며 전류를 제어하는 역할을 수행한다.
유전체가 이와 같은 문제점으로 인해 전류를 제어하지 못하면 전극 손상으로 인해 결함이 발생할 수 있다.
황변 현상은 bus전극의 Ag가 유전체로 확산되어 임의의 원소와 환원되어 패널 외관, 투과율과 내전압 특성에 영향을 끼치므로 엄격히 다루어야 하는 품질 항목이다.
11
이런 논문 참조해 보세요.
(2)정아름,Electrical Characteristics of Phosphors for PDP, 2011
(4) SangwookLee 외4, Interaction Between Transparent Dielectric and Bus Electrode for Heating Profile in PDP , 2007
…
통계적으로 분석한 결과에 대해
이런 이런 논문이 근거와 뒷받침되도록 활용 바랍니다

## Slide 12
03
분석 결과
(주) PDP-One
영향인자 선정
<트리 3종 검정 결과>
<로지스틱 회귀분석 결과>
BUS_DEVELOP_TEMP_TANK2(BUS 공정 현상 온도)
DIELEC_FIRE_EXHAUST_HEAT5 (유전체 소성 배기량)
AG_RTD_TEMP_GLASS_OUT(AG RTD공정 배출 온도)
Vital Few
12

## Slide 13
03
분석 결과
(주) PDP-One
경로 탐색
영향인자를 고려한 최적경로
AGRTD | BUS현상 | 유전체소성 | 명점 | 양품 | 불량률(%)
1호기 | 1호기 | 1호기 | 38 | 262 | 12.67
1호기 | 1호기 | 2호기 | 51 | 349 | 12.75
1호기 | 1호기 | 3호기 | 47 | 433 | 9.79
1호기 | 2호기 | 1호기 | 45 | 335 | 11.84
1호기 | 2호기 | 2호기 | 41 | 259 | 13.67
1호기 | 2호기 | 3호기 | 33 | 287 | 10.31
2호기 | 1호기 | 1호기 | 37 | 283 | 11.56
2호기 | 1호기 | 2호기 | 34 | 226 | 13.08
2호기 | 1호기 | 3호기 | 21 | 179 | 10.50
2호기 | 2호기 | 1호기 | 26 | 314 | 7.65
2호기 | 2호기 | 2호기 | 36 | 284 | 11.25
2호기 | 2호기 | 3호기 | 18 | 362 | 4.74
BUS_DEVELOP_TEMP_TANK2(BUS 공정 현상 온도)
DIELEC_FIRE_EXHAUST5_HEAT (유전체 소성 배기량)
AG_RTD_TEMP_GLASS_OUT(AG RTD공정 배출 온도)
다음과 같은 경로를 채택시 불량률이 4.74%까지 감소함
최적경로가 과부하시 차선경로를 채택(불량률 10%이하 경로)
9
BUS_DEVELOP_TEMP_TANK2
BUS_DEVELOP_TEMP_TANK2가 31.402보다 높을 경우 명점 발생 가능성이 높음
DIELEC_FIRE_EXHAUST_HEAT5
HEAT5가 3243보다 낮으면 명점 발생 가능성 높음
HEAT5 -> HEAT4 -> HEAT7 순서대로 명점 발생 가능성 높음
AG_RTD_TEMP_GLASS_OUT
AG_RTD_TEMP_GLASS_OUT이 48.05보다 높으면 명점 발생 가능성 높음
13

## Slide 14
03
분석 결과
(주) PDP-One
파라미터 최적조건
<AG_RTD_TEMP_GLASS_OUT 온도 구분>
46도 이상부터 불량률 증가함
-> 온도 구분
-> 고온일 때의 불량률 개선 필요
고온(46도 이상) | 28.6%
저온(46도 미만) | 4.1%
전체 | 10.6%
14
기호사용에 신경써 주세요
예) 46도 -> 46 ℃
아래 분석 결과에 대해 상단에 간간하게 설명을 달아주세요
분석결과에 대해 좀더 명확하게 설명해 주고
“고온일 때의 불량률 개선 필요” 이런 표현 보다
구체적으로 표현 필요

## Slide 15
03
분석 결과
(주) PDP-One
파라미터 최적조건
<BUS_DEVELOP_TEMP_TANK2 최적 조건>
31도 이상부터 불량률 증가
-> 31도 미만일 때가 가장 안정적
31도 미만 | 6.4%
31.4도 미만 | 8.2%
31.4도 이상 | 19.3%
15
분석은 Ok, 그러면 어떤 방향으로 활용할 것인지 기술 바랍니다

## Slide 16
03
분석 결과
(주) PDP-One
파라미터 최적조건
<AG_RTD_TEMP_GLASS_OUT 온도 구분에 따른 BUS_DEVELOP_TEMP_TANK2 조건 제약>
AG_RTD |  | 불량률 | BUS | 불량률 | 조건 | 불량률
1호기 | 고온 | 29.4 | 1호기 | 28.7 | 31미만 | 17.9
 |  |  |  |  | 31.4미만 | 22.6
 |  |  | 2호기 | 30.1 | 31미만 | 20.7
 |  |  |  |  | 31.4미만 | 24.7
2호기 | 고온 | 27.7 | 1호기 | 28.7 | 31미만 | 21
 |  |  |  |  | 31.4미만 | 26.3
 |  |  | 2호기 | 24.4 | 31미만 | 15
 |  |  |  |  | 31.4미만 | 19.4
- 문제 : AG_RTD_TEMP_GLASS_OUT이 46도 이상인 고온일 경우 불량률이 높음
- 해결방안 : 고온의 경우, BUS 현상 TANK 온도를 조절하여 불량률 개선
- 결과 : BUS 현상 TANK 온도가 31도 미만일 때, 약 10% 불량률 개선
16
분석은 Ok, 그러면 어떤 방향으로 활용할 것인지 기술 바랍니다

## Slide 17
04
추후 관리
(주) PDP-One
관리도
Qestion
최종 자료에 삽입되는 관리도 관련 내용이 MINITAB을 통해 임의의 관리도 작성 후, 현재 이러이러한 방식으로 적용중임을 삽입해야 하는지 추후 관리도 기반 관리 계획을 삽입해야 하는 것인지 여쭤보고자 합니다.
도출된 Vital Few간 상관성이 매우 낮기에 Vital Few 변수 간 다변량 관리도는 불필요하다고 판단되어 개별 관리도를 적용하고자 합니다.
도출 Vital Few간 상관성 검사
Vital Few간 상관관계 매우 낮은 수준 => 다변량 관리도 적용 불필요
3개 Vital Few 개별 관리
계량형 데이터
LOT 별 부분군 추출 (20개 中 K개)
 | AG_RTD | DIELEC_FIRE
DIELEC_FIRE | -0.01 | 
BUS_DEVELOP | 0.11 | -0.01
17
결론 good, 무조건 다변량 관리도 적용이 최선은 아님 근거도 잘 제시했네요.
… 그래서 개별 관리도 적용!

## Slide 18
04
추후 관리
(주) PDP-One
관리도
개선안 적용 현황 파악을 위한 관리도 적용
Qestion
최종 Vital Few로 도출되지는 않았지만 Vital Few와 매우 높은 상관성을 가진 동일 공정 변수들로 이루어진 다변량 관리도 적용이 공정 변동 관리에 유의하다고 생각되어 적용해도 될지 문의드립니다.
Vital Few 단일 변수의 관리만으로는 변수들 간의 상관성과 교호관계로 인한 이상원인 파악이 어렵다고 판단되어 해당 방법을 제시하게되었습니다.
<유전체 공정 배기량 변수 별 상관 계수>
<유전체 공정 배기량 다변량 관리도 예시>
18
녜… 예로 온도변수는 중요도는 다르지만 유사한 특성의 변수이므로
다수의 변수를 동시에 관리함으로써 복합적인 미세 변동을 통합 관리할 수 있다!!!
이런 개선안도 도출될 수 있습니다!!!

## Slide 19
04
추후 관리
(주) PDP-One
관리도
KS A 3201:2001 판정 규칙 적용
Qestion
시급한 공정 안정화를 위하여 판정 규칙 8개 전부 적용하고자 합니다.
개선안에서 도출된 최적 작업 조건을 기반으로 Xbar-S 관리도 모수를 지정하고자 합니다. 해당 방안을 통해 공정 상태를 도출된 개선안에 적합한 상태로 유지시키고자 합니다.
모수 지정을 통한 관리가 타당한 지 피드백을 주신다면 감사드리겠습니다.
① 3 sigma 관리한계선(조치선) 이탈점이 1점 이상이 나타난다.
② 9점이 중심선에 대하여 같은 쪽에 있다.
③ 6점이 연속적으로 증가 또는 감소하고 있다.
④ 14점이 교대로 증감하고 있다.
⑤ 연속하는 3점 중 2점이 중심선 한쪽으로 2 sigma(경고선)를 넘는 영역에 있다.
⑥ 연속하는 5점 중 4점이 중심선 한쪽으로 1 sigma를 넘는 영역에 있다.
⑦ 연속하는 15점이 1 sigma 영역 내에 존재한다.
⑧ 연속하는 5점이 1 sigma 한계를 넘는 영역에 있다.
관리도 적용 방안
데이터 특성 상 계량형 관리도 적용
로트별 부분 군 10개 추출 => 200개 표본 (로트별 제품 수 20개, 전체 4000개)
부분군 크기 8이상 => Xbar-S 관리도 적용
도출 최적 작업 조건 기반 모수 선정
19
8개 전부 적용하기 보다는 메시지와 연관된 관리도 적용이 좋음
예로 1번-이상점 관리,
3번-경향성 관리로 사전에 이상 발생 모니터링 및 조치 가이드 등….
적정 룰은 조원들끼리 협의해서 정하면 될 듯

## Slide 20
04
추후 관리
(주) PDP-One
공정능력 분석
모수 미 지정 시 불량률 개선을 위한 공정능력 분석 적용
Qestion
불량률의 직접적 관리를 위하여 개선안에서 도출된 자체 관리규격을 이용하여 공정능력 분석을 적용, 불량률을 관리하겠습니다.
최종 보고서에 공정 능력 분석 또한 포함되어야 할 지 여쭙고자 합니다.
20
공정능력 분석은 제외하는 것이 어떨까요?
이유:usl/target/lsl 등 적정한 관리 수준 지표가 있어야
산출 가능하며 그리고 강조할 메시지 도출이 쉽지 않음