## Slide 1
PDP(Plasma Display Panel)
제조공정

## Slide 2: C O N T E N T S
Introduction
상판 제조공정
  Electrode
  MgO Layer
하판 제조공정
  Electrode
  Dielectric Layer
  Barrier Rip
  Phosphor R.G.B
기타 제조공정
  Seal 봉착/배기/주입
  Module 조립

## Slide 3: INTRODUCTION
PDP의 구조

## Slide 4: 상판 제조공정
상판 제조공정 Flow Chart
Glass
Glass 투입
Cleaning
유전층 (上)
세정
Coat
Dry
Fire
보조전극
Coat
Dry
Expose
Develop
Fire
P.검사
Repair
투명 전극
Sputtering
PR Coating
Expose
Develop
Etch/Strip
P.검사
Repair
Seal
Dispense
Dry
Fire
보호막
MgO Pro.

## Slide 5: 상판 제조공정
세 정
금속막 성막
PR 도포/건조
노광/현상
에칭
BUS Electrode
Front Glass
Sustain Electrode
1. 박막기술과 photolithography기술을 이용, Plasma 유지를 위한 선 전극 제작.

## Slide 6: 상판 제조공정
전극 형성방법 (Lift-off)
1. PR Coating
Glass
Glass
Photo-resist
PR
UV(365nm)조사
Photo-mask
2. 노광
감광된 부분
Glass
Glass
3. 현상
Glass
Glass
Photo-resist
Glass
4. CVD <SnO₂>
Glass
5. Photo-resist 박리
Glass
Glass

## Slide 7: 상판 제조공정
전극형성방법 <Photo-Etching>
1. ITO 증착(Sputter), PR Coating
ITO
Glass
Glass
Photo-Resist
PR
UV(365nm)조사
Photo-mask
2. 노광
감광된 부분
Glass
Glass
3. 현상
Glass
Glass
Photo-Resist
4. Etching/strip
Glass
Acid-Etching
P-R 제거
Glass
Glass
ITO

## Slide 8: 상판 제조공정
상판 제조공정
2. 전기적으로 Condenser 역할을 하며 인쇄방식으로 유전체를 Coating.
Dielectric Layer
유전체 인쇄
건조
소성

## Slide 9: 상판 제조공정
Seal
Dispensing
가소성
3. 상하판 합착을 위하여 저융점 Frit Glass 형성한다.

## Slide 10: 상판 제조공정
Protection Layer (MgO)
MgO 증착
4. 유전층의 보호와 2차전자 방출계수의 증가를 위해 MgO박막을 증착하여 보호막 형성한다.

## Slide 11: 하판 제조공정
하판 제조공정 Flow Chart
Glass
Glass 투입
Cleaning
하지막
Coating
Dry
Fire
유전층
세정
Coat
Dry
Fire
Data 전극
Coat
Dry
Expose
Develop
Fire
P.검사
Repair
Rib
세정
Coat
Dry
DFR Lami.
Expose
Develop
Sandblast
Strip
Fire
형광체
Coat (R)
Dry (R)
Expose
Develop
Coat (G)
Dry (G)
Expose
Develop
Coat (B)
Dry (B)
Expose
Develop
Fire

## Slide 12: 하판 제조공정
Dielectric Layer
Back Glass
Address Electrode
Under Layer
뒷판 인쇄/건조/소성
전극 인쇄
전극 건조
전극 소성
유전층 인쇄/건조/소성
5. 방전선택용 Address 전극을 인쇄방식으로 형성한다.

## Slide 13: 하판 제조공정
전극형성 (Address 감광성 Ag)
1. PR Coating
Glass
Glass
감광성 Ag Paste
Squeezer
Paste
PR
UV(365nm)조사
Photo-mask
2. 건조 후 노광
감광된 부분
Glass
Glass
3. 현상
Glass
전극 형성
Glass

## Slide 14: 하판 제조공정
Barrier Rib
6. 방전공간의 분할과 Cross talk 방지를 위해 높이 100㎛가량의 격벽을 Sandblast 방법으로 형성한다.
격벽재 인쇄/건조
감광성 Film 부착
노광/현상
Sandblast
소성

## Slide 15: 하판 제조공정
Rib 형성 : RGB방전 영역을 분리
Repetition
(10 ~ 15 times)
Photolithograpy Method
Photosensitive
Glass Paste
Exposure
Develop
Screen Printing
Glass Paste
Screen Printing
Glass
Direct Etching
Glass Paste
Photoresist
Coating &
Exposure
Photoresist
Strip
Squeezing Method
Thick Layer Resist
Exposure/Develop
Squeezing
Glass Paste
into grooves
Strip
Sandblasting Method
Glass Paste
Dry Film Resist
Laminating
Exposure/Develop
Resist
Sandblasting
Strip

## Slide 16: 하판 제조공정
R형광체 인쇄/건조
G형광체 인쇄/건조
B형광체 인쇄/건조
소성
7. 각각의 격벽사이에 R, G, B 형광체를 Strip형태로 인쇄한다.
Phosphor(R,G,B)

## Slide 17: 기타 제조공정
기타공정 Flow Chart
출 하
포장
출하
출하 검사
합착/배기/Gas 주입
상/하판 합착
Sealing
배기/Gas 주입
점등 검사
전압 검사
Aging
Aging
Pad Cut
P. 검사
휘도, 전압
Module
조립 FPC
방습제 도포
Dry
PCB 조립
Module 검사
Module Aging
IC 방습제 도포
보호 Case 부착
면 세정
보호 Film 부착

## Slide 18: 기타 제조공정
Seal 봉착 / 배기 / 주입
Process Flow
상 판
하 판
형광체 소성
Seal봉착
배기
Tip-off
봉착 Align
Aging
Gas주입
Seal봉착
/배기/
주입기
배기/주입기
Seal
봉착로
분리형
일체형
MgO 증착
TMP
RP
GAS
일체형 설비 개략도

## Slide 19: 기타 제조공정
Seal 봉착 / 배기 / 주입
상.하판 봉착을 위한 Seal 소성 및 배기관의
Frit Ring 융착함.
소성 => 000~000 ℃
Align검사
Process 내용
상/하판 Align
Clipping
배기관/Frit 장착
Seal/Frit소성
Process
상/하판 Glass의 합착 Align Key를 맞춤.
상/하판 Glass의 네모서리에 합착용 Align Key를
각각의 전극공정에서 형성시킴.
Align후 상.하판 고정을 위해 Clip으로 네 변을
고정시킴.
Clip의 압력 => 0.0 ~ 0.0 Kgf/cm2
상/하, 좌/우 Align정도를 검사함.
Align 정도 => X ≤ 000㎛, Y ≤ 000 ㎛
배기 & Gas주입을 위한 배기관과 배기관과
Glass를 고정시키는 Frit Ring을 설치함.
설비 / 재료
합착기
Clip(합착용 집게)
광학현미경
배기관
Frit Ring
Seal 봉착로

## Slide 20: 기타 제조공정
Seal 봉착 / 배기 / 주입
Sustain전극에 Pulse 전압을 인가하여 각 Cell의
발광 상태가 안정화 될때까지 Gas 방전을 시킴.
* 조건 => 전압, 주파수, 시간, 온도
Tip-off
배기
Gas 주입
Aging전 검사
Aging
Process 내용
Process
설비 / 재료
방전Gas 주입전 Panel 내부의 불순물을 배기하여
고진공으로 만듦.
* 내부진공도 => ~ 10-7 Torr 이하
불순물이 제거된 Panel 내부에 방전 Gas를 주입함.
방전 Gas 주입은 Panel의 온도가 상온으로 유지
상태에서 주입함.
* 조건 => 방전Gas 종류(He, Ne, Xe.…), 압력
Panel내부의 진공 배기와 Gas 주입의 통로인
배기관을 봉지시킴.
Aging전 Panel검사를 실시함.
* 검사/측정 항목 => 방전전압, 휘도, 결함
(Open, Short, Cell Defect)
배기/주입기
배기/주입기
방전Gas
Torch
Aging기
Aging기
Tester
휘도계

## Slide 21: 기타 제조공정
Module 조립
PCB회로
방열판
FPC
Panel
ACF : Anisotropic Conductive Film(이방성 전도 Film)으로서 Au를 Coating한 Ni의 Ball을 이용하여 만든
전도성 수지 Film이다.
약 150C 이상에서 부착력을 가져서 FPC와 Glass를 연결하는 재료로 사용된다.
FPC : Flexible Printed Circuit로서 Polyamide를 이용하여 내부에 Pattern을 형성한 Film으로서 현재 집적화된
전자 부품으로서 널리 사용된다. 이를 이용하여 회로와 Panel을 연결한다.
최종 조립 후 신호를 인가하고 전압을 입력시켜서 Panel예 따른 적절한 전압을 설정한다.
이후 고온에서 Aging 하면서 Panel의 동작 전압이 정확한가를 확인한다.

## Slide 22: 기타 제조공정
Module 조립